ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПК Теплополимер»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА | ФАКТ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Плотность изделия кг/м куб. | 60(+/-5) | 45-65 | ГОСТ 409 |
| 2. Разрушающее напряжение при сжатии, кПа не менее | 200 | 230 | ГОСТ 23206 |
| 3. Разрушающее напряжение при растяжении, кПа не менее | 300 | 320 | ГОСТ 17370 |
| 4. Разрушающее напряжение при изгибе, кПа не менее | 500 | 540 | ГОСТ 18564 |
| 5.Количество закрытых пор, % не менее | 88 | 88 | ГОСТ |
| 6. Водопоглощение за 24 часа, см3/м2 не более | 200 | 200 | ГОСТ 20869 |
| 7.Коэффициент теплопроводности, ВТ/м.К. не более | 0,028 | 0,023 | ГОСТ 7076 |
| 8. Температура размегчения по ВИКА при нагрузке 10 НО, СО в пределах | 108-186 | 150 | ГОСТ 15088 |
| 9. Рабочая температура |  | min - 200 max + 130 |  |

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 2293-002-42836534-2000

Примечание:

- Монтаж теплоизоляции на трубопровод производится в соответствии со СНиП                2.04.14-88

- торцевые и продольные четверти скорлуп из ППУ при монтаже проклеивать 2-х комплектным полиуретановым клеем.

- Запрещается применять хомуты для наружных работ в связи с разрущающим воздействием ультрафиолетовых лучей и отрицательных температур.

Генеральный директор                                                                            Гусак Д.В.